附件1

2025年抚顺市产品质量监督抽查不合格企业名单

| 序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清原满族自治县草市镇双利建筑保温材料厂 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅱ级-B1-037、17kg/m³、1000×600×50（mm） | 2025.06.10 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 2 | 清原满族自治县宋三五金建材经销处 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B2（E）-037、9kg/m³、2000mm×1000mm×50mm | 2025.04.06 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 3 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、15kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.05.10 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 4 | 抚顺市望花区嘉泰建筑材料厂 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅱ级-B2D-037、11kg/m³、1200×600×50（mm） | 2025.06.12 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 5 | 抚顺市望花区兴正彩钢板厂 | 抚顺市顺城英石苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B2（E）级-037、7kg/m³、1750×1000×75（mm） | 2025.06.12 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 6 | 抚顺市望花区宇辰防水保温材料经销门市部 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B2E-037、8kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.02.24 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 7 | 抚顺市顺城英石苯板厂 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅱ级-B1-037、18kg/m³、900×500×50mm | 2025.06.09 | 不合格 | 表观密度偏差 |  |
| 8 | 抚顺县南彰党安绍全百货商店 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、15kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.05.28 | 不合格 | 导热系数 |  |
| 9 | 抚顺县刘永斌乡村建材综合商店 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、18kg/m³、2000×1000×50 | 2025.05.20 | 不合格 | 表观密度偏差、导热系数 |  |
| 10 | 抚顺市望花区超越装饰装修建材商行 | 沈阳新天正建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅱ级-B1-037、18kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.06.08 | 不合格 | 表观密度偏差、压缩强度、导热系数 |  |
| 11 | 抚顺县救兵镇众成建材商店 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、18kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.05.20 | 不合格 | 表观密度偏差、导热系数 |  |
| 12 | 抚顺县宏远陶瓷家私 | 长春市好兄弟保温建材有限公司 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、12kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2024.04.20 | 不合格 | 导热系数 |  |
| 13 | 抚顺县峡河乡连武建材商店 | 新宾满族自治县宏运保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、18kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.05.20 | 不合格 | 表观密度偏差、导热系数 |  |
| 14 | 新宾满族自治县天一保温板厂 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、15kg/m³、2000×1000×50 | 2025.05.01 | 不合格 | 导热系数 |  |
| 15 | 新宾满族自治县宏运保温材料厂 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B2E-037、13kg/m³、1000×600×50 | 2025.06.01 | 不合格 | 导热系数 |  |
| 16 | 抚顺市新抚兴顺建材物资经销处 | 抚顺市顺城区金鹏苯板厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、12kg/m³、2000×1000×55（mm） | 2025.05.20 | 不合格 | 压缩强度、导热系数 |  |
| 17 | 抚顺市新抚宏兴装饰材料店 | 沈阳市于洪区占永保温材料厂 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | EPS-Ⅰ级-B1-037、12kg/m³、2000×1000×50（mm） | 2025.05.20 | 不合格 | 压缩强度、导热系数 |  |
| 18 | 抚顺市东洲区余凯电子配件行 | 未标注 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | RVS 300/300V 2×0.75 | 2024.03.15 | 不合格 | 20℃时导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率(温度80士2℃，时间7x24h)、绝缘老化前后断裂伸长率变化率(温度80士2℃，时间7x24h) |  |
| 19 | 抚顺市顺城区鸿岳综合商店 | 中山市光向标电器有限公司 | 固定式LED灯具 | GXB-X96W | 2025.Ⅱ | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流限值 |  |
| 20 | 抚顺市顺城区新北方综合商场 | 中山市杨帆光电有限公司 | LED吸顶灯（全白） | 12W | 2024.12 | 不合格 | 外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流限值 |  |
| 21 | 抚顺市顺城区汇全综合商店 | 佛山市福之照照明电器科技有限公司 | LED三防吸顶灯 | XHFTYY-42W | 2025.Ⅱ | 不合格 | 结构、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流限值 |  |