| ICS | 39.060 |
| --- | --- |
| CCS | Y88 |

2104

抚顺市地方标准

DB2104/T 0034—2023

地理标志产品 抚顺琥珀

Product of Geographical Indications——Fushun Amber

2023 - 10 - 27发布

2023 - 11 - 27实施

抚顺市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  地理标志产品保护范围	2

5  自然环境	2

6  原料	2

6.1  类别	2

6.2  感官特征	3

6.3  理化指标及检验方法	3

7  工艺	3

7.1  技术要求	3

7.2  环保要求	4

8  产品质量	4

8.1  性能	4

8.2  寿命	4

8.3  可靠性	5

8.4  安全性	5

8.5  外观质量	5

8.6  限制性条款	5

8.7  特异性指标	5

8.8  质量等级	5

9  标签	6

9.1  地理标志产品名称	6

9.2  原料名称和产地	6

10  标志	6

附录A（资料性）  地理标志保护地域范围	7

附录B（资料性）  荧光反应	8

附录C（资料性）  异常干涉色	9

附录D（资料性）  红外吸收光谱图	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件根据原国家质量监督检验检疫总局颁发的《地理标志产品保护规定》和GB/T 17924 《地理标志产品标准通用要求》而制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由抚顺琥珀泉艺术品有限公司提出。

本文件由抚顺市自然资源局归口。

本文件起草单位：抚顺琥珀泉艺术品有限公司、抚顺市检验检测认证中心、抚顺琥珀研究所、抚顺市产品 质量监督检验所、双和兴(抚顺)文化科技有限公司。

本文件主要起草人：范勇、宋晓光、盛金、王硕、齐丽曼、陈晓勇、王立强、单丝丝、闫循良、王 劲、邱忠政、王穆涵

地理标志产品 抚顺琥珀

范围

本文件规定了抚顺琥珀的术语和定义、地理标志产品保护范围、自然环境、原料、工艺、产 品质量、标签、标志等。

本文件适用于原国家质量监督检验检疫总局根据《地理标志产品保护规定》于2014年发布的第96 号公告批准保护的抚顺琥珀。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16552 珠宝玉石名称

GB/T 16553 珠宝玉石鉴定

GB/T 17924 地理标志产品标准通用要求

原国家质量监督检验检疫总局2014年第96号公告

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

抚顺琥珀 Fushun Amber

出产于抚顺煤矿，由新生代古近纪柏科树脂经沉积、聚合等一系列地质活动形成的有机化合物，或 者是有机和无机的混合物。主要化学成分为C2nH3nO，可见H2S及其他微量元素。是色彩深沉低调，光泽明亮柔和、质地细腻温润的天然有机宝石。

花珀 Piebald Amber

外观呈不透明、半透明或微透明的白色或白、黄、灰、黑相间颜色的特有品种。基本骨架为脂肪族羰基化合物结构，其白色致密部分存在普通琥珀所没有的烯烃双键。

药珀 Remedy Amber

又称为灵草珀，表面颜色发暗、内部包裹有较多远古植物碎屑，且有药草香味、光照下呈现透明或半透明的品种。

瑿珀 Black Amber

正常光线下呈黑色，强光照射下透出红色或者不透明的品种。

血珀 Blood Amber

表面呈暗绿色、内部呈红色、深红色的品种。

伴生珀 Accompanying Amber

赋存于煤矸石、煤上未剥离的琥珀原料。包括矸石伴生珀、煤伴生珀以及线珀(俗称煤璜线)。

裂炸 External&Internal Crack

- 琥珀中天然存在的应力纹或后天形成的损坏痕迹。条带状裂隙由外向内贯穿的称为“裂”；内部非贯穿性点状炸点称为“炸”。

抚顺琥珀制品 Fushun Amber Products

采用抚顺琥珀为原料，通过加工雕刻改变自然形态的珠类、雕刻类、镶嵌类、异形类、实用类等制品。

琥珀雕刻 Amber Carving

采用抚顺琥珀为材料，运用抚顺传统工艺，通过设计、画活、走刀、戗细和抛光，制做纹饰或形象。

地理标志产品保护范围

中国辽宁省抚顺市新抚区、望花区、东洲区三个行政区域(参见附录A)。

自然环境

抚顺琥珀主要出产于抚顺西露天煤矿古城子组巨厚煤层顶、底板或煤与夹干的接触面上。产地在新生代古近纪为巨大盆地，属于亚热带气候，冬季温暖湿润，夏季炎热多雨，植物茂盛。柏科植物如水杉、红杉、水松等分泌大量树脂，树脂滴落后经过流水微异地搬运后沉积，或含有树脂的树木死亡后被掩埋沉积，经过漫长的地质时期，树脂挥发并聚合、固化形成琥珀矿床。

原料

类别

水料

自然光照下全透明且较纯净的原料，传统上称为净水料。包括明珀、金珀、棕珀和血珀。

花料

表面有白色或其他颜色纹理的不透明、微透明、半透明品种，也称花珀。包括白花、黄花、黑花、飘花以及花蜡。

黑料

表面色彩呈黑色，光照下半透明或微透明，部分含有较多杂质且具药草香味的原料。包括瑿珀和药珀。

彩料

抚顺琥珀中含有完整节肢动物或花卉、叶子、局部完整树枝、活动的气液包裹体以及逼真的象形图 案的原料。

伴生料

赋存于抚顺煤矿中煤矸石、煤上未剥离的琥珀原料。包括矸石伴生珀、煤伴生珀以及线珀(俗称煤璜线)。

# 感官特征

外观特征

颜色常见黄色、棕色、棕红色，以及呈不透明的白色和白、黄、灰、黑相间颜色，偶见红色。具树 脂光泽。

内部特征

内部常见有气泡、流动线、节肢动物、植物、气液、动植物碎片，其它有机和无机包体。

理化指标及检验方法

抚顺琥珀的理化指标及检验方法见表1。

抚顺琥珀理化指标及检验方法

| 项目 | 指标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 摩氏硬度 | 2～2.5 | GB/T 16553 |
| 密度，g/cm3 | 1.06(+0.03,-0.05) |  |
| 折射率 | 1.54 (±0.01) |  |
| 荧光观察 | 长波下主要为蓝紫色，强度不一，也有发蓝白色荧光的，强度较弱 |  |
| 吸收光谱 | 无 |  |
| 红外光谱 | 有2930cm⁻¹、2859cm⁻¹、1721cm⁻¹、1695cm⁻¹、1465cm⁻¹、1376cm⁻¹、1227cm-1、1151cm⁻¹、1032cm⁻¹和976 cm⁻¹等特征吸收峰 |  |
| 光性特征 | 均质体，偏光测试呈波状消光，有明显的异常干涉色 |  |
| 多色性 | 无 |  |
| 放大检查 | 外部常见黑色碳质物，内部常见糖浆状流动构造，透镜状流纹，动植物残片， 气液，褐色不规则包体 |  |

工艺

技术要求

切割

需要去除原料外皮或切割时，使用传统的刨刃、凿子等手工工具，切割至产品所需坯型。不提倡机 械切割。

打磨

通常使用砂纸、砂轮、牙钻打磨。制作圆形珠时，采用砂轮机逐个打磨，不提倡使用磨珠机批量打磨。

雕刻

根据原料形状设计题材，构思时要注意避裂隐炸，巧妙利用色彩。使用手工刻刀或牙钻砍荒，定型 后再走刀戗细。

搓孔

需采用手工方式。钢质钻丝用上下两块木板夹住，前后搓动上面的木板使钻丝转动， 一手持琥珀， 钻丝从一端进入，有进有退，贯穿为止。要求孔道笔直，孔口光滑无崩口、无偏离，孔的两端要刮窝。

编雕

选择小块琥珀切割成方坯，使用粘合剂将方坯粘接在胎具上，然后再按照7.1.3规定步骤进行雕刻。

镂空内画

将内部有缺陷的琥珀圆珠使用专业工具镂空，然后再在镂空的内部反向作画。

镶嵌

可作为主石或辅石镶嵌在金、银、煤精等金属和珠宝玉石上。应采用冷镶方法，避免高温或力度过 大损坏琥珀。遇有昆虫、植物琥珀要避免包镶、托底镶嵌的方法。

抛光

使用砂纸由粗到细对抛光件进行依次均匀打磨直至3000号砂纸，死角需用竹签打磨。最后再使用 5000目以上抛光粉抛出琥珀树脂光泽。要求表面光滑明亮，无雕刻痕迹、打磨痕迹和未打磨死角。

聚合

天然琥珀置于型腔模具中升温软化，施加物理压力使之重新聚合形成新的琥珀材料或制品。

环保要求

切割、打磨、抛光应采取措施收集粉尘，不得将粉尘直接排放。提倡采用湿加工工艺，一边切割打磨、一边喷水降温防尘。采用湿加工方法应有沉积池，将琥珀粉末沉积在池子底部，上浮的清水直接排放。沉积的琥珀粉末收集后可再利用。

产品质量

性能

珠类、异形类、镶嵌类产品应适合佩戴，雕刻类产品应适合摆放、把玩、佩戴，实用类产品具备同 类物品的实用功能。

寿命

单独的抚顺琥珀制品在无意外损坏前提下应可以永久使用。琥珀与其他材料结合的产品，琥珀部分 可以长久使用，其他材料部分依其自身寿命。

可靠性

生产者、销售者应通过使用地理标志标识或第三方珠宝玉石检验鉴定证书及生产合格证书证明其生产销售的产品确系抚顺琥珀。

安全性

供佩戴、把玩的产品应该圆润，不应留有锐利部分造成消费者身体伤害。供儿童佩戴的产品应有措 施避免儿童吞服。

外观质量

经过加工的产品应该外表光滑明亮、具树脂光泽、无明显裂炸。琥珀配绳、配座及其他配饰应与琥珀价值相匹配。包装应标明“抚顺琥珀”字样。

限制性条款

非抚顺产地的其他产地琥珀不得以抚顺琥珀名义销售。

特异性指标

外部常见黑色碳质物皮，长波下主要为蓝紫色，强度不一，蓝白色，强度较弱。偏光测试呈波状消 光，有明显的异常干涉色。有2930cm-1、2859cm-1、1721cm-1、1695 cm-1、1465cm-1、1376cm-1、 1227 cm-1、1151cm-1、1032 cm-1和976cm-1 等特征吸收峰。

质量等级

按照琥珀等级、光泽、透明度、净度、质地等方面的差异从高到底分为三个等级见表2。

琥珀等级划分

| 琥珀等级 |  | 透明度 | 净度 | 质地 | 光泽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明珀 金珀 棕珀 血珀 | 一级品 | 透明无杂色 | 无杂质 | 致密、细腻、无裂炸 | 树脂光泽 |
|  | 二级品 |  | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
|  | 三级品 | 内部有轻微炸点 | 少杂质 | 较致密、较细腻、有微炸 |  |
| 虫珀 植物珀 | 一级品 | 透明无杂色 | 微杂质 | 致密、细腻、无裂炸 |  |
|  | 二级品 |  | 杂质多 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
| 水胆珀 | 一级品 | 透明无杂色 | 无杂质 | 致密、细腻、无裂炸 |  |
| 白花 黄花 蜜蜡 | 一级品 | 不透明或微透明 | 无杂质 | 致密、细腻、无裂炸 |  |
| 瑿珀 | 一级品 | 微透明呈深红色 | 无杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
|  | 二级品 | 不透明 | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
|  | 三级品 | 自然光迎光或人工光源照射微透明或不透明 | 杂质多 | 较致密、较细腻、有微炸 |  |
| 肖形珀 | 一级品 | 象形度高 | 无杂质 | 致密、细腻、无裂炸 |  |

表2  琥珀等级划分（续）

| 琥珀等级 |  | 透明度 | 净度 | 质地 | 光泽 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二级品 |  | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 | 树脂光泽 |
| 黑花 | 二级品 | 不透明 | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
| 飘花 水骨 | 二级品 | 半透明 | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
| 药珀 | 二级品 | / | 少杂质 | 较致密、较细腻、无裂炸 |  |
|  | 三级品 | 自然光迎光或人工光源照射微透明或不透明 | 杂质多 | 较致密、较细腻、有微炸 |  |
| 矸石伴生珀 煤伴生珀 | 三级品 | 内部有轻微炸点 | 少杂质 | 较致密、较细腻、有微炸 |  |

标签

地理标志产品名称

标签应标明抚顺琥珀+产品具体名称，如抚顺琥珀珠链、抚顺琥珀雕刻件等。

原料名称和产地

原料名称应标明抚顺琥珀，产地应标明抚顺。

标志

标志应标明“地理标志产品-抚顺琥珀”字样。此外还应有生产企业名称、生产地址、邮政编码、联系电话、商标、等级、执行标准编号、地理标志标识等中文内容。

（资料性）
地理标志保护地域范围

抚顺琥珀地理标志保护地域范围见图A.1。

"抚顺琥珀"国家地理标志保护地域行政区划图

新由子错

来白中

“州街通

沈

123*3913东。

123*61/

四道

制图单位：抚顺市勘察测绘院 制图日期：三0 一 三年三月

清泉街道

抚顺琥珀地理标志保护地域范围图

（资料性）
荧光反应

抚顺琥珀在365nm紫外的荧光反应见图B.1。

抚顺琥珀在365nm紫外的荧光反应图

（资料性）
异常干涉色

抚顺琥珀在正交偏光镜下的异常干涉色见图C.1。

抚顺琥珀在正交偏光镜下的异常干涉色图

（资料性）
红外吸收光谱图

抚顺琥珀红外吸收光谱见图D.1。

抚顺琥珀红外吸收光谱图